Московский авиационный институт

(государственный технический университет)

Филиал «Восход»

Кафедра ОТД					Составители: Ковычева М.Е.

Кузнецов М.В.

# Методические указания по выполнению

# лабораторной работы

№4 «Определение коэффициентов трения. Измерение трения в подшипниках»

по курсу: «Основы проектирования и конструирования машин»

Одобрено

Ред. Советом

Филиала «Восход» МАИ

Протокол №_______

«__»_________ 200__г.

Байконур

2003

Аннотация

В методических указаниях рассматриваются методы определения коэффициентов трения.

Общий объем методических указаний  18 листов.

Методические указания содержат  4 раздела, 3 рисунка, 2 таблицы, список рекомендуемой литературы.

Содержание

стр.

|  | Введение …………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткие теоретические сведения……………………………….. | 5 |
| 1.1 | Общие сведения………………………………………………….. | 6 |
| 1.2 | Конструкции подшипников…………………………………….. | 7 |
| 1.3 | Характер и причины выхода из строя подшипников скольжения………………………………………………………… | 9 |
| 1.4 | Подшипниковые материалы……………………………………... | 10 |
| 1.4.1 | Металлические материалы……………………………………….. | 10 |
| 1.4.2 | Металлокерамические материалы………………………………. | 10 |
| 1.4.3 | Неметаллические материалы…………………………………….. | 10 |
| 2 | Описание экспериментальной установки……………………….. | 12 |
| 2.1 | Поворотный стол…………………………………………………. | 12 |
| 2.2 | Трибометр…………………………………………………………. | 13 |
| 3 | Методика выполнения работы…………………………………… | 15 |
| 3.1 | Определение коэффициентов трения……………………………. | 15 |
| 3.2 | Измерение трения в подшипниках………………………………. | 16 |
| 4 | Контрольные вопросы……………………………………………. | 17 |
|  | Список литературы……………………………………………….. | 18 |

Введение

Приступая к выполнению лабораторной работы, студент должен внимательно изучить теоретическую часть, изложенную в методических указаниях и в лекционном курсе.

При выполнении лабораторной работы студент должен подготовить отчет согласно ГОСТ на листах формата А4, в котором должны быть краткая теория, основные формулы, рисунок установки и основные расчеты.

В конце отчета должен быть обязательно сделан вывод о результатах испытаний и расчетов.

1 Краткие теоретические сведения

Трение друг о друга двух соприкасающихся твердых тел представляет собой сложное физическое явление, сопровождаемое нагревом трущихся тел, их электризацией, разрушением поверхностей, диффузией вещества и т. д. Явление трения можно себе представить как вдавливание, сопровождающееся сцеплением, бугорков шероховатости (иногда волнистости) поверхности одного из тел в промежутки между бугорками другого, вызывающее при взаимном движении тел деформацию, а иногда и разрушение этих бугорков. Интенсивность такого рода взаимодействия трущихся поверхностей зависит от многих обстоятельств, среди которых наибольшее значение имеют интенсивность сдавливания тел, характеризуемая нормальной составляющей реакции взаимодействия между телами, скорость их относительного перемещения, степень обработки поверхностей, наличие смазки.

Различают три основные формы взаимодействия между трущимися поверхностями тел:

1) трение скольжения, соответствующее поступательному (без вращения) движению тел друг по  другу, как, например, ползуна кривошипного механизма по направляющей,

2) близкое по природе трению скольжения трение верчения (подпятник)

3) трение качения, например, колеса по рельсу.

Трение   скольжения   впервые   экспериментально   изучалось в конце XVII в. французским физиком Амонтоном (1663-1705), который обнаружил   независимость  силы  трения  от  величины  поверхности  соприкосновения  тел.  Законы трения  были сформулированы почти сто лет спустя Кулоном   (1736-1806).

Существует также понятие сила трения покоя, которая возникает на границе соприкосновения тел при отсутствии относительного движения тел.

Явление трения можно наблюдать при работе подшипников.

1.1 Общие сведения

Подшипник — это опора или направляющая, которая воспринимает нагрузки и допускает относительное перемещение частей механизма в требуемом направлении. Основное назначение подшипников — поддерживать вращающиеся детали в пространстве, воспринимая действующие на них нагрузки. В зависимости от вида трения подшипники делят на два типа: скольжения и качения.

Подшипник скольжения — это опора или направляющая, в которой цапфа (опорная поверхность вала) скользит по поверхности вкладыша (подшипника). Для уменьшения сил трения и износа подшипники смазывают. Основное применение имеют жидкие смазочные материалы, особенно при больших нагрузках и скоростях. Газообразные смазочные материалы (главным образом воздух) применяют для высокоскоростных опор. Для тихоходных опор используют пластичные смазочные материалы. Для подшипников, работающих в экстремальных условиях, применяют самосмазывающиеся материалы, т. е. материалы, которые содержат компоненты или покрытия, обеспечивающие смазывание.

По направлению воспринимаемой нагрузки подшипники скольжения подразделяют на две группы: радиальные и упорные (осевые). При совместном действии радиальных и осевых нагрузок применяют совмещенные опоры, в которых осевую нагрузку воспринимают торцы вкладышей или специальные гребни.

По принципу образования подъемной силы в масляном слое подшипники делят на гидродинамические и гидростатические. Для разделения трущихся поверхностей слоем смазочного материала в нем необходимо создать избыточное давление. В гидродинамических подшипниках это давление возникает только при относительном движении поверхностей вследствие затягивания масла в клиновой зазор. В гидростатических подшипниках давление создается насосом. Основное распространение получили подшипники с гидродинамической смазкой как наиболее простые.

Подшипники скольжения применяют преимущественно в тех областях, в которых нецелесообразно или невозможно использовать подшипники качения:

  - при ударных и вибрационных нагрузках (используется хорошая демпфирующая способность масляного слоя);

  - при особо высоких частотах вращения;

  - для точных опор с постоянной жесткостью;

  - для опор с малыми радиальными размерами;

  - для разъемных опор;

  - для особо крупных и миниатюрных опор;

  - при работе в экстремальных условиях (высокие температуры, абразивные и агрессивные среды);

  - для неответственных и редко работающих механизмов.

Подшипники скольжения легче и проще в изготовлении, чем подшипники качения, бесшумны, обладают постоянной жесткостью и способностью работать практически без износа в режиме жидкостной и газовой смазки, хорошо демпфируют колебания. К недостаткам подшипников скольжения можно отнести сложность системы смазки для обеспечения жидкостного трения, необходимость применения цветных металлов, повышенные пусковые моменты и увеличенные размеры в осевом направлении. При работе с жидкими и пластичными смазочными материалами температура подшипника не может превышать 150 °С. Однако некоторые самосмазывающиеся материалы допускают работу при температурах до 700°С .

Подшипники скольжения широко применяют в двигателях внутреннего сгорания, паровых и газовых турбинах, насосах, компрессорах, центрифугах, прокатных станах, в тяжелых редукторах и других машинах.

1.2 Конструкции подшипников

Подшипник скольжения (смотри рисунок 1.1) содержит корпус 1, вкладыш 2, смазывающие и защитные устройства. Корпус подшипника цельный или разъемный изготовляют как отдельную деталь либо деталь, присоединяемую к машине. Иногда корпус подшипника выполняют встроенным, т. е. как одно целое с корпусом машины или подвижной деталью (например, с шатуном). Вкладыши используют для того, чтобы не выполнять весь корпус из дорогих антифрикционных материалов. После износа вкладыши заменяют. В массовом производстве вкладыши штампуют из ленты с нанесенным на нее антифрикционным материалом. В мелкосерийном и единичном производстве применяют сплошные или разъемные втулки, а также биметаллические вкладыши, в которых тонкий слой антифрикционного материала наплавляют на стальную, чугунную или бронзовую основу. Для распределения смазочного материала, поступающего из канала 3, по рабочей поверхности цапфы 4 вкладыши снабжают смазочными канавками 5. Канавки располагают в ненагруженной зоне и часто совмещают с разъемом.

1 - корпус;

2 - вкладыш;

3 - отверстие для подачи смазочного материала;

4 - цапфа;

5 - масло-раздаточная канавка;

d – диаметр цапфы;

l – длина подшипника.

Рисунок 1.1 -  Подшипник скольжения

1.3 Характер и причины выхода из строя подшипников скольжения

Износ рабочих поверхностей является основной причиной выхода из строя подшипников скольжения. Абразивное изнашивание связано с попаданием в смазочный материал абразивных частиц с размерами больше толщины масляного слоя и работой подшипника при неблагоприятных режимах трения в периоды пусков и остановок. При действии больших контактных давлений и температур возможно схватывание рабочих поверхностей подшипника.

Усталостные разрушения подшипников возникают при циклически действующих нагрузках, например, в поршневых машинах, машинах ударного и вибрационного действия. Значительное повышение температуры приводит к недопустимым изменениям необходимых свойств смазочных материалов, а иногда к выплавлению заливки вкладыша или заклиниванию вала в подшипнике. Разрушения подшипников могут быть также связаны с потерей устойчивости вращения цапфы при самовозбуждающихся колебаниях (автоколебаниях).

1.4 Подшипниковые материалы

Подшипниковые материалы должны обеспечивать низкое значение коэффициента трения, высокую износостойкость и сопротивление усталости. Дополнительными требованиями являются хорошая теплопроводность, прирабатываемость, смачиваемость маслом, коррозионная стойкость и обрабатываемость, низкий коэффициент линейного расширения и низкая стоимость. Ни один из известных материалов одновременно всеми этими свойствами не обладает. Поэтому в технике применяют большое количество различных антифрикционных материалов, наилучшим образом отвечающих конкретным условиям.

Валы и оси, как правило, стальные, реже из высокопрочного чугуна, например, коленчатый вал двигателей ГАЗ. Цапфы должны иметь высокую твердость и шлифованную или полированную поверхность, чтобы выдержать несколько замен более дешевых, чем вал, вкладышей. Материалы вкладышей можно разделить на три группы: металлические материалы, металлокерамические и неметаллические.

1.4.1 Металлические материалы

Сплавы на основе олова или свинца с добавлением сурьмы, меди и других элементов, называемые баббитами (по имени американского изобретателя Баббита), обладают высокими антифрикционными качествами, хорошей прирабатываемостью, но дороги и имеют относительно невысокое сопротивление усталости. Их применяют в качестве тонкослойных покрытий или в качестве заливки. Хорошими антифрикционными свойствами обладают бронзы и латуни (сплавы на основе меди), алюминиевые и цинковые сплавы. В паре с закаленной цапфой при наличии хорошей смазки применяют антифрикционные чугуны.

1.4.2 Металлокерамические материалы

Пористые бронзографитовые и железографитовые материалы, получаемые методом порошковой металлургии, пропитывают горячим маслом и применяют в условиях, в которых невозможно обеспечить надежную жидкостную смазку. При небольших давлениях и скоростях эти материалы способны достаточно долго работать без внешнего подвода смазочного материала.

1.4.3 Неметаллические материалы

В качестве вкладышей применяют пластмассы, резину, графитовые материалы и прессованную древесину.

Текстолит, ДСП (древесно-слоистый пластик) и прессованную древесину используют в подшипниках для тяжелого машиностроения. Полимерные самосмазывающиеся материалы на основе полиамидов, полиацетилена, политетрафторэтилена и различных смол используют для подшипников, работающих в температурном диапазоне - 200... + 280°С при значительных скоростях скольжения. Фторопласты (полимеры и сополимеры галогенопроизводных, этилена и пропилена) обладают хорошими антифрикционными свойствами, химической инертностью, но высоким коэффициентом линейного расширения и низким коэффициентом теплопроводности. Подшипники с резиновыми вкладышами хорошо работают с водяной смазкой.

В экстремальных условиях используют графитовые вкладыши, которые обладают низким коэффициентом трения (f  = 0,04...0,05) в температурном диапазоне от - 200 до + 1000°С, хорошей теплопроводностью и коррозионной стойкостью. Эти материалы применяют в подшипниках с газовой смазкой, где они могут работать без смазочного материала в периоды пусков и остановок.

2 Описание установки

2.1 Поворотный стол

В данной лабораторной работе все испытания проводятся на поворотном столе.

Рисунок 2.1 -  Стол поворотный

Стол поворотный содержит платформу 4 с отверстиями для фиксации изучаемых объектов, закрепленную на стойке 5 с двухступенчатым шкивом (диаметры 24 и 48 мм), на котором установлены штифты для закрепления нитей. Стойка вращается на подшипниках на вертикальной оси, закрепленной в основании со шкалой 1. Снизу к стойке прикреплен диск 2 с радиальной прорезью и риской-указателем. Риска перемещается вдоль шкалы, по которой отсчитывается угловая координата стола с разрешением 10. При прохождении прорези через зазор фотодатчика 6 (это соответствует положению риски на нулевом делении шкалы - подстраивается перемещением датчика) срабатывает таймер измерительной системы ИСМ. Это позволяет фиксировать время поворота стола на 360° или 720°. Внутри стойки размещен упругий контакт 3, через который подается питание к устройствам, расположенным на платформе. Рядом со столом установлен механический тормоз с защелкой.

Электропривод стола состоит из электродвигателя с двухступенчатым шкивом на оси (диаметры 30 и 10 мм). Шкив двигателя соединяется со стойкой-шкивом стола резиновым ремнем. Если электропривод не используется, ремень снят и лежит на диске 2.

Электрические цепи стола выведены на разъем 7  типа  СГ-7.

2.2 Трибометр

Для измерения мощности и КПД  электродвигателя используется трибометр.

Рисунок 2 - Трибометр

Диск 1 с осью 1.а устанавливается на платформе 7 поворотного стола. На выступающие из диска штыри надевается кольцо 3.а из исследуемого материала. Второе кольцо 3.б надевается на штыри второго диска-шкива 2 и вместе с ним накладывается на первый диск с кольцом так, чтобы ось нижнего диска вошла в отверстие верхнего диска.

Средний диаметр колец 60 мм.

На шкив наматывают нить 6 (узел нити закрепляется в прорези шкива), затем нить перекидывают через ролик 5 стойки и прицепляют к динамометру 4, подвешенному на оси верхнего шкива стойки. Затем на верхний диск трибометра устанавливают груз известного веса и медленно поворачивают стол так, что нить наматывается ни шкив трибометра и растягивает динамометр. Начиная с некоторого натяжения нити происходит проскальзывание между верхним и нижним кольцами из исследуемых материалов. По зависимости силы натяжения нити от веса установленного на трибометр груза определяют коэффициент трения, исследуют явление застоя, оценивают зависимость коэффициента трения от скорости проскальзывания. Электропривод стола позволяет измерить зависимость коэффициента трения от скорости скольжения.

3 Методика выполнения работы

Цель работы: ознакомление с методами определения коэффициентов трения с использованием поворотного стола.

3.1 Определение коэффициентов трения

- Приготовить к работе трибометр.

- Для каждого груза снять показания  динамометра (Fск и Fмакс).

- Полученные данные занести в таблицу 3.1.

- По формуле (3.1) рассчитать К и  К0.

- Полученные результаты занести в таблицу 3.1.

Методика измерений приведена в описании трибометра. Показания динамометра Falignlск при вращении стола дадут коэффициент трения скольжения, а максимальные показания Fмакс  при медленном трогании стола с места дадут информацию о явлении "застоя" в виде "коэффициента трения покоя" К0.

Средний радиус фрикционного кольца г  = 30 мм

Радиус шкива трибометра                      г1 = 34 мм

###### Таблица 3.1 – Определение коэффициентов трения (для пары сталь-текстолит)

| Масса груза m, кг | 0.100 | 0.300 |  | 0.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания динамометра Falignlск, Н |  |  |  |  |
| Показания динамом. Fмакс, Н |  |  |  |  |
| Коэффициент трения К |  |  |  |  |
| Коэффициент трения покоя К0 |  |  |  |  |

Расчетная формула: K=r1ΔF/grΔm                                         (3.1)

##### 3.2 Измерение трения в подшипниках

1. Для данного опыта необходимо приготовить тяжёлый стержень с отверстиями.

2.   Положить стержень на поворотный стол (для фиксации стержня по  центру стола в стержне имеются 2 выступа, входящие в отверстия платформы стола).

- На стержне установить симметрично на расстоянии r два цилиндра.

- Привести стол в движение и для последовательных 6 оборотов стола снять показания таймера (τN).

- Занести результаты эксперимента в таблицу.

- Используя формулы (3.2) и (3.3) рассчитать соответственно угловую скорость и энергию стола.

- Полученные данные занести в таблицу.

#### Момент инерции стола с двумя цилиндрами,  установленными на столе симметрично на расстоянии г = 100 мм от оси:

I=13,03 г×м2.

Время τ последовательных 6 оборотов стола,  угловая скорость

ωN=2π/τN 						(3.2)

и энергия стола

W=Iω2/2:  							(3.3)

#### Таблица 3.2 - Измерение трения в подшипниках

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| τN,мс |  |  |  |  |  |  |
| ωN, c−1 |  |  |  |  |  |  |
| WN, Дж |  |  |  |  |  |  |

Момент сил трения: Mтр=ΔWN/2πΔN                                           	(3.4)

4 Контрольные вопросы

- Что такое трение и от чего оно зависит?

- Основные формы трения.

- Понятие подшипника, его назначение и виды.

- Виды подшипников скольжения и их применение.

- Достоинства и недостатки подшипников.

- Основные составные части подшипников.

- Причины выхода из строя подшипников.

- Подшипниковые материалы: разновидности, назначение и отличительные характеристики.

Список литературы

- Иванов М.Н. Детали машин. Учебное пособие для студентов ВУЗов/Под ред. В.А. Финогенова. – 6-ое изд.; испр. – М.: Высш. шк.; 2000. – 383с.: ил.

- Андриенко Л.А., Байков Б.А., Ганулич И.К. Детали машин. Учебник для ВУЗов/Под ред. О.А. Ряховского. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.- 544с.

- Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики. Часть I.  Учебник для студентов ВТУЗов/ Под ред. З.Г. Овсянникова.- 3-е изд.; испр.– М.: Высш. шк.; 1966. – 438с.

- Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. Том I. Учебное пособие для ВУЗов/Под ред. В.А. Брострем, А.Г. Мордвинцев. – 8-ое изд.; перераб. и доп. – М.: Наука, Главная редакция физ.-мат. литературы, 1982.- 352 с.