11.Литейные напряжения возникающие в отливках. Виды напряжений и способы борьбы с ними.

В отливки возникают напряжения такие, как

-временные

-остаточные

они делятся на термические, усадочные, фазовые.

1.Термические возникают в следствии неравномерного  охлаждения отдельных частей отливок.

2.Усадочные (механические) – при затруднительной усадке.

3.Фазовые – в следствии фазовых превращений, связанных с изменением объема.

для уменьшения остаточных напряжений следует обеспечить равномерное охлаждение все частей отливки. напряжения, возникающие в области упругих деформаций, могут привести к короблению отливки или даже ее разрушению. в случае, когда отливка сохраняет свою целостность и конфигурацию, остаточные внутренние напряжения существенно снижают ее прочность. снизить внутренние термические напряжения в отливках можно конструкторскими и технологическими мероприятиями. например, опасность образования напряжений можно уменьшить, если устранить разнотолщинность, предусмотреть в массивных частях детали внутренние отверстия, а на выступающих частях ребра жесткости. технологический процесс должен обеспечить оптимальную скорость охлаждения отливок. это достигается подбором материала формы и температуры заливаемого сплава, выбором места подвода расплава к полости формы, расположения прибылей и холодильников. внутренние напряжения могут быть устранены или практически сняты термической обработкой отливок, обычно отжигом

12.Литниковые системы. Назначение и элементы литниковых систем.

Смотри рисунок

1.чаше литниковая

2.стояк

3.питатель

4.шлакоуловитель

5.отливка

6 .прибыль

7. выпор

Л.С. – это каналы, по которым жидкий металл поступает из разливного ковша в полость формы, сечения стояка, питателя, шлакоуловителя.

Функции:

1.Обеспечивает спокойное безударное поступление Ме в полость формы.

2.Минимальная разница температур между отдельными частями отливки.

3.Невозможное проникновение в отливку газа, различных включений.

4. Ме проникает и в тонкие части отливки.

13.Способы формовки и уплотнения машинными способами.

Машинная формовка применяется в массовом производстве. Она включается в себя опока на машину, засыпку, удаление моделей из формы, сборку формы, транспортировка к месту заливки при этом механизируется труд, повы3шается производительность.

При машинной формовке трудоемкие процессы изготовления форм, такие как уплотнение формовочной смеси и извлечение моделей из полуформ, выполняются машиной. При этом достигается повышение точности отливок за счет механизированного извлечения моделей из полуформ, не требующего расталкивания их вручную.

Изготовление форм на формовочных машинах начинается с установки и закрепления на столе машины модельного комплекта (модельной плиты с закрепленными на ней моделями). Опоку устанавливают на модельную плиту по центрирующим штырям, которые исключают возможность перекоса полуформ при формовке и сборке. Затем в опоку засыпают формовочную смесь и встряхиванием стола машины уплотняют ее. После удаления излишков смеси и накалывания полуформы модель извлекается. Эта операция называется протяжкой.

14.Тех. процесс получения отливок в оболочковых формах.

Смотри рисунок

1-плита модельная,2-контейнер,3-цапфа,4-модель,5-смесь,6-корка (оболочка).

Идея: подмодельная плита и модель нагреваются. Смесь, состоящая из песка пульвербаксит, несколько % керосина. Смола, расплавленная и обволакивающая горячую форму прибавляется 1  мм/мин, при толщине корочки 5-6 мм, весь бункер поворачивается и смесь (непрореагировавшаяся) осыпается, происходит механическое удаление плиты, затем и корочки. Точно также вторая половина формы. Затем полуформы сшивают в единую и «прокаливают» (300-3500С), чтоб реакция смолы прошла. Расстояние между стенкой ящика и формы засыпают песком или дробью и заливают в форму. Затем затвердевшую форму разрушают.

Преимущества:

Заметно повышается культура производства.

Уменьшается расход формовочной смеси. После термической регенерации, смесь можно использовать повторно. Процесс легко механизировать и автоматизировать.

Недостатки:

Ограниченная по размерам форма, масса не должна превышать 300 кг. Форма деформируется. Возможность насыщения поверхностных слоев Ме углеродом. Нежелательно использовать при малоуглеродистых сталях. Данный способ получения отливки из цветных Ме. Очень дорогая смола – пулвербаксит.

15. Тех. процесс получения отливок в металлические формы и под давлением.

(литье кокиль)

форма постоянная, предназначенная для большого количества отливок. Если используется цветной Ме сплав на основе алюминия, магния, меди, то получается от 7000 до 10000 отливок без ремонта кокиля. Если используется тугоплавкий Ме (чугун), то 500-1000 отливок.

Смотри рисунок

1-основание,2-форма из 2х половинок,3-стержень (Ме),4-отливка.

Преимущества:

Форма постоянная (много отливок). Более высокие механические свойства. Форма может подогреваться или быть холодной.

Недостатки: масс не более 200 кг. Высокая стоимость кокиля. Высокая скорость охлаждения препятствует получению тонкостенных отливок. Форма неподатлива, возникают трещины из-за внутренних напряжений.   Возможно применение только цветных Ме и сплавов.

Тех процесс отливки в облицовочный кокиль.

Внутреннюю поверхность кокиля облицовывают смесью песчано-смоляной, твердой при нагреве кокиля, толщина облицовки – 4-6 мм.

Теряется точность отливки.

1.снижает скорость охлаждения

2.меньше температура рабочей поверхности кокиля

3.более низкие температурные напряжения в отливка, так как скорость охлаждения ниже, то устраняется отбел при получении чугунных отливок. Отбел – белая корка, хрупкая.

Под давлением

В литейную форму под давление подается жидкий Ме (расплавом) – до 50 и более а. т. м., а затвердевании осуществляется под давлением.

Медные, цинковые сплавы, реже чугун, сталь.

Масса отливки не более 50 кг. Толщина стенок – до 0,8 мм. Малая шероховатость.

Ме под давлением подается со скоростью 120 м/с, в течении 0,01 – 0,6 с. при поступлении сплав фонтанирует и ударяется о стенки и в течении 0,003-0,006 с закупоривает вентиляционные отверстия.  Воздух не весь выходит из полости формы в следствии чего отливки имеют дефекты (газовая пористость), причем внутри отливки. Резко снижается пластичность. В момент окончания заполнения формы поверхность отливок кристаллизуется, а внутренняя часть кристаллизуется позже. В следствии высокой скорости расплав резко останавливается, получается гидравлический удар. Поверхностный слой получается более плотным, а внутри газовые пузыри и раковины.

Преимущества:

Высокая точность размеров и высокое качество поверхности. Возможность изготовления малых размеров отливок (с малой толщиной стенок). Улучшение условий труда (нет форм, стержней).

Недостатки: высокая стоимость форм (прессформ), наличие газовоздушных пористостей, габариты отливок ограничены габаритами машин. В качестве оборудования применяется машины с холодной и горячей камерой прессования.