6. Формовочные и стержневые смеси. Виды смесей. Состав и требования, предъявленные к ним.

Совокупность природных и искусственных металлов, используемых для приготовления формовочной и стержневой смесей.

В качестве исходной используют формовочные кварцевые пески или формовочные глины. Глины – специальные бентонитовые глины, которые выдерживают высокую температуру. Иногда, чтобы жидкий металл не взаимодействовал с глиной (с самой формой) добавляют специальные припыли (порошки) – каменный уголь, графит, краски.

3 вида формовочной смеси:

1. облицовочная смесь (15-20мм), (наибольше качественная);

2. наполненная смесь (менее качественная). 80% оборотная смесь, т.е. бывшая в употреблении;

3. единая смесь (при машинных формовках).

Стержневые  смеси

Из более качественных металлов, так как стержень со всех сторон претерпевает воздействие жидкого металла. Оборотная смесь не допустима при содержании более 90% чистого кварцевого песка.

Широко применяемые смеси имеют состав:

От 15-50% - чистый кварцевый песок,

От 6-10% - глины,

4% - влага,

40-75% - оборотные смеси.

Стержневые смеси имеют состав:

95%-97% - чистый кварцевый песок,

3% - глина,

2-3% - связующие (крепители).

Стержневые смеси более дорогие – продукты переработки нефти, отходы целлюлозно-бумажного производства, мочевино-формальдегидной смолы (отходы винного, сахарного производства).

Ф. и С. смеси удовлетворяют определенным требованиям:

1. Прочность – способность смесей сохранять заданную конфигурацию, т.е. не разрушаются при изготовлении, транспортировки, заливки.

2.Пластичность – способность деформироваться под действием приложенных внешних усилий или собственной массы, что позволяет получить качественный отпечаток модели.

3.Огнеупорность – термичная устойчивость против воздействия высоких температур.

4.Податливость – способность смесей деформироваться под действием усадки (без разрушений).

5.Газопроницаемость – смеси, пропускающие газы.

6.Прилипаемость – смеси не прилипают к моделям.

7. Долговечность – способность использовать многократно.

8.Выбиваемость.

7. Литейные свойства металлов и сплавов. Перечислить свойства и подробно рассказать о жидкотекучести.

Литейные св-ва – св-ва, которые проявляются при заполнении формы, кристаллизации, последующем охлаждении.

Лит. Св-ва делятся на хорошие и плохие.

Если плохие св-ва, то требуются специальные мероприятия, позволяющие получить качественные отливки.

Наиболее важными технологическими св-ми являются:

- жидкотекучесть;

- усадка (линейная и объемная);

-ликваци (хим. неоднородность);

-склонность к образованию холодных и горячих трещин;

- склонность к поглощению газа;

- склонность к поражению усадочными раковинами.

Жидкотекучесть – свойства литейных металлов и сплавов в расплавленном состоянии заполнять полость формы и точно воспроизводить очертания отливки. Ж. зависит от физических св-в сплава, вязкости и поверхностного натяжения, от состава сплава, от температуры, от св-в формы (от теплоотвода). Определяется с помощью технологический проб.

Спиральная проба

S=56мм2

Клиновая проба

Смотри рисунок

8. Усадка литейные сплавов. Виды усадки и возможные дефекты, связанные с усадкой.

У. – свойство литейного сплава уменьшать объем при кристаллизации и охлаждении.

У. начинается с момента заливки расплавленного Ме и до полного охлаждения отливаки.

У. бывает линейная и объемная.

1. Линейная

(lф-lо)/lо*100%

Смотри рисунок

Ничто не мешает усадке                               мешает претерпевать усадку

Различные Ме имеют различную величину усадки

1.Чугуны – 0,9-1,3%

2.Алюминевые сплавы – 0,9-1,5%

3.Стали – 2,4% (самая большая усадка)

4. Медные сплавы – 1,4-2,3%

механическое торможение – в следствии трения отливки.

Термическое торможение – в следствии различных скоростей охлаждения отдельных частей отливки.

Линейная усадка приводи к уменьшению размеров.

2. Объемная

(Vф-V0)/V0*100% (в три раза больше линейной усадки).

Наряду с усадкой появляется и усадочная пористость – скопление пустот, образующихся в отливке в обширной зоне в результате усадки, в тех местах, которые затвердевали последними без доступа в них жидкого Ме. Они могут быть в разных частях отливки.

Усадочные раковины – относительно крупные полости в местах, которые затвердевали последними без доступа в них жидкого Ме. Они ослабляют отливку.

9. Ликвация. Виды ликваций. Способы уменьшения ликвации.

Л. – химическая неоднородность в различных частях отливки в процессе затвердевания отливки.

Существует 2 вида Л. – дендритная и зональная.

- Хим. Неоднороднось в пределах кристалла. Может быть устранена в процессе длительного отжига. (диффузионный, гомогенезирующий)

- Неисправимая зональная ликвация.

10. Усадочная пористость, усадочные раковины. Способы борьбы с ними.

Наряду с усадкой появляется и усадочная пористость – скопление пустот, образующихся в отливке в обширной зоне в результате усадки, в тех местах, которые затвердевали последними без доступа в них жидкого Ме. Они могут быть в разных частях отливки.

Усадочные раковины – относительно крупные полости в местах, которые затвердевали последними без доступа в них жидкого Ме. Они ослабляют отливку.

Получить отливку без усадочной пористости и раковин можно использовав прибыли – дополнительный резервуар, необходимый для питания отливки в процессе кристаллизации. Чтобы прибыль выполнила свое предназначение, необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:

- Запас рассматриваемой прибыли должен быть таков, чтобы хватило на компенсацию усадки.

- Прибыль должна затвердеть последней.

- Необходимо ставить прибыль там, где она обеспечивает доступ жидкого Ме на тот участок, который затвердевает последним.

Прибыль выполняет технологическую роль и после остывания отливки, затем ее удаляют и она идет на последующую переплавку. Прибыль может превышать объем отливки в несколько раз (особенно в сталях).

- Охлаждать отливку

- Нагревать прибыль

11. Литейные напряжения, возникающие в отливках. Виды напряжений и способы борьбы с ними.

В отливках возникаю напряжения:

1. Временные;

2. Остаточные.

Они делятся на термические, усадочные и фазовые.

Т. возникают в следствии неравномерного охлаждения отдельных частей отливок.

У. (механические) – при затруднительной усадке.

Ф. в следствии фазовых превращений, связанных с изменением объема.