Вопрос 16

технологический процесс получения отливок по выплавляемым моделям

Идея технологии: вначале изготавливают модель из легкоплавкого материала: парафин, стеорин, мочевина, смесь парафина и стеорина и др. затем из этого же материала изготавливают стояк. К этому стояку прикрепили кубик (до 100 штук). После этого полученную конструкцию помещают в суспензию, представляющую собой смесь песка и жидко-керамическая композиция. После окунания, вымыли и просушили либо на теплом воздухе или в среде аммиака, но перед сушкой посыпали песком, еще раз окунули, вымыли, посыпали песком, просушили и так 6-10 раз. Таким образом получили оболочку. После этого полученную оболочку помещают в горячую воду и выплавляют стеорин, парафин, мочевину, все это поднимается в воде. Получили неразъемную форму, просушили, удалили остатки влаги, поместили в металлические ящики, сверху закрыли герметично крышками и засыпали весь промежуток песком или дробью. Поместили в печь, нагрели до 800-1000оС и вынули из печи и проверили заливку эти форм. Затем форму разрушили, отливку изъяли, отрезали отливку полученную, а стержень отправили на переплавку.

Преимущества:

- способ позволяет получить отливку из любого металла и сплава

- можно получить сложные отливки с толщиной стенок до 0,8мм, но чаще 2-5мм

- можно получить отверстия от 2 мм

- отливки имеют малую шероховатость, высокую прочность.

Но есть недостатки:

способ дорогой, себестоимость в 10 раз больше, чем при отливки в песчаные формы, но при массовом производстве, при тугоплавких сплавах это окупается. Способ широко применяется в авиационной промышленности и в других отраслях. Широко применяется изготовление деталей для машинных двигателей, клапанные кольца.

Вопрос 17

технологические процессы получения отливок  из чугуна

Отливки из серого чугуна (СЧ).

СЧ является распространенным металлом для получения отливок. В нем углерод находится в виде графита, а графит имеет пластинчатую форму. В соответствии с ГОСТ1412-85 в нашей стране выплавляется 6 марок СЧ, маркируются СЧ10, 15…35, цифра показывает предел прочности на разрыв (кг/мм2). СЧ имеет хорошую жидкотекучесть, небольшую усадку 0,9-1,3%, из него можно получить отливки 3-4мм. По своей структуре СЧ может быть ферритным, феррито-перлитными перлитным. Ферритный чугун наименее прочный, из него получают неответственные отливки. Феррито-перлитный, полуферритный чугун имеет большую прочность, из него изготавливают отливки для работ при статических нагрузках. Перлитный чугун используется для деталей ответственного назначения.

Отливки получают в основном литьем в песчаные формы. Если отливки получают в металлических формах, то возможно появление отбела, во избежание этого на металлические формы наносят малотеплопроводные защитные покрытия. Применяют для изготовления станин станков, передней, задней бабки и др.

Отливки из высокопрочного чугуна (ВЧ).

В нем углерод в шаровидной форме, для этого его модифицируют  магнием или церием, с последующим модифицированием ферро-кремнием маркируется ВЧ40, цифра показывает предел прочности на растяжение (кг/мм). В соответствии с ГОСТ7293-85 в нашей стране выплавляется 14 марок ВЧ и отливок: ВЧ35-ВЧ100. Жидкотекучесть такая же как у СЧ, чо позволяет получить отливки 3-4мм. Усадка несколько больше 1,25-1,7%, что затрудняет получение отливок без усадочных раковин. Изготавливают в песчаных формах, в оболочной форме, литьем в кокиль и центробежным литьем. Применяют для изготовления ответственных деталей и для деталей ответственного значения, в металлургическом машиностроении для деталей с большими статическими нагрузками.

Отливки из ковкого чугуна (КЧ).

КЧ получается путем длительного отжига белого чугуна. В соответствии с ГОСТ1215-79 в нашей стране выплавляют 11 марок КЧ: КЧ30-16, вторая цифра (16) показывает относительное удлинение в 5. чем выше прочность, тем меньше относительное удлинение. У КЧ усадка больше, чем у СЧ, поэтому образуются усадочные раковины и трещины. Для сокращения времени отжига его модифицируют алюминием, бором, висмутом. Температура закалки отливок более высокая 1450-1500оС. Конечная структура чугуна зависит от времени отжига. Отжиг в течение 20-22 часов дает перлитную структуру, отжиг 32 часа – ферритную структуру, 26*28 часов - феррито-перлитную структуру.

Чугун с вермикулярной формой графита.

В этом чугуне 40% графита, который имеет шаровидную форму, а 60% - в форме вермишели. В соответствии с ГОСТ28304-89 маркируется ЧВГ30-45. Относительное удлинение не более 3%. Модифицируют этот чугун магнием, титаном, германием и кальцием.  Усадка такая же как у СЧ 1,1%. Его свойства близки к свойствам СЧ и ВЧ.

Вопрос 18

технологические процессы и особенности получения отливок из стали

Сталь в качестве литейного материала применяют для деталей, которые наряду с высокой прочностью, должны иметь хорошую пластичность, быть надежными и долговечными. Отливки из стали более дорогие, так же как и сталь. Отливки получают весом от нескольких грамм до сотен тонн. Стальные отливки классифицируются:

-по химическому составу

- по структуре

-по назначению и служебным свойствам

-по способу  выплавки стали: в конверторах, в мартеновских печах, в электропечах.

Из всей классификации мы рассмотрим классификацию литейных сталей по назначению:

- углеродистые конструкционные стали

- углеродистые инструментальные стали (легированные)

- износостойкие стали

- нержавеющие стали

- жаростойкие стали

- жаропрочные стали и другие стали со специальными свойствами.

Из всех перечисленных сталей до 70% применяются отливки из углеродистых и конструкционных сталей.

Эти стали используются для изготовления деталей, работающих при комнатной температуре в обычном атмосферных условиях. Согласно ГОСТ  в зависимости содержания углерода (0,12-0,6%), выплавляются 8 марок сталей. Маркируются цифрами 15Л-50Л, Л означает: стали литейные углеродистые. Стали всех марок содержат 0,2-0,4% кремния, сталь 15, 20, 25Л содержат 0,3-0,75% магния, а остальные стали 0,4-0,9% магния. Кремний и магний служат в основном для раскисления, существенного влияния на механические свойства не оказывают. Если магния добавить больше, то заметно повысится износостойкость стали. Наряду с углеродистыми широко применяются и легированные литейные стали.

Стальные отливки получить более сложно и трудоемко в отличие от отливок из серого чугуна. Жидкотекучесть стали почти в 2 раза меньше жидкотекучести чугунов, в связи с этим требуется больший перегрев до температуры 1700оС, что в свою очередь требует расход электроэнергии. Величина усадки тоже больше и составляет не менее 2%. Эти особенности углеродистой стали вызывают необходимость разработки и использования специфических приемов при изготовлении фасонного литья. В связи с большей температурой заливки, необходимо использовать более дорогие формовочные и стержневые смеси, больше чистого кварцевого песка, лучшие крепители. К этим  смесям предъявляют более высокие требования по огнеупорности. Для того чтобы повысит огнеупорность применяются ряд мер:

- поверхностные слои форм подсушиваются

- применяются более мелкие смеси

- на поверхность формы наносят огнеупорное покрытие.

В связи с высокой температурой заливки, повышается литейная объемная усадка, худшая  жидкотекучесть требует увеличения сечения каналов литниковой системы и уменьшение их протяженности. Подвод жидкого металла осуществляется через боковые каналы и иногда дополнительно подводится снизу. В виду малой жидкотекучести размер прибыли в стальных отливках значительно выше, чем в чугун, он в 1,5-2 раза больше, а если весит больше10 тон, то в 3 раза. Для получения отливок из углеродистых сталей применяют:

-литье из песчаных форм

-литье по выплавке модели.

Вопрос 19

технологические особенности получения отливок из алюминиевых сплавов

В чистом виде алюминий как литейный материал не используется, в следствие плохих литейных свойств и низких механических свойств. В качестве отливок используются сплавы на основе алюминия. Все сплавы на основе алюминия делят на следующие группы:

1) сплав алюминий-кремний

2) сплав алюминий-медь

3) сплав алюминий-марганец

4) сплав алюминий-кремний-медь

5) прочие сплавы

Алюминиевые сплавы имеют повышенную удельную прочность, антифрикционные свойства и целый ряд из них обладает хорошими литейными свойствами. Наиболее распространенными являются: алюминий-кремний, алюминий-кремний-медь. Наилучшими литейными свойствами обладают сплавы: алюминий-кремний, его называют силумином, механические свойства несколько ниже. В соответствии с ГОСТ 1883-93 введена новая маркировка литейных алюминиевых сплавов: АК (алюминий, кремний), АМ (алюминий, медь), Мг (магний), Мц (марганец), Н (никель). АК12, цифра показывает содержание легирующего элемента.

Рассмотрим эти сплавы:

АК – эти сплавы широко применяются в авиа-, авто-, машиностроении, судостроении. Маркируется АК9, АК12 и др. Количество кремния 4-13% и эвтектика 11,7%.

Сплав алюминий-медь обладает меньшей коррозионной стойкостью и недостаточной пластичностью, имеет худшие литейные свойства, хорошо обрабатывается резаньем, более прочные. Маркируется АМ3, АМ5. Меди содержится 3-12%.

Алюминий-марганец обладает высокой коррозионной стойкостью, высокой прочностью, имеет наименьший удельный вес, противодействует воздействию морской воды, литейные свойства несколько хуже, чем у силумина (т.е ниже жидкотекучесть). Маркируется АМг6, содержание магния 4-10%.

Алюминий-кремний-медь имеет в своем составе меди 1-8%, кремния 4-6%, кремний вводится для улучшения литейных свойств. Из них изготавливают корпуса приборов, автомобильные поршни, некоторые детали авиадвигателей. Маркируется АК5М2.

Сплавы, не входящие в этот перечень они более легированные и применяются для изготовления оливок, работающих при повышенных температурах, для сварных конструкций АК12М2,5Н2,5. температура, при которой работают алюминиевые сплавы 350оС. При плавке на воздухе алюминиевые сплавы окисляются насыщением кислородом, в результате чего в отливке появляется газовая пористость и рыхлость.

Особенности заливки. При заливке этих сплавов невозможно завихрение, особенно в месте удара струи о форму. Изготавливают в металлической форме, но применяют и песчаные формы.

Вопрос 20.

технологические особенности получения отливок из магниевых сплавов

Магниевые сплавы имеют малую плотность, высокую удельную прочность, хорошо обрабатывается резаньем, выдерживает статические и динамические воздействия при температуре до 300оС. Химический состав магниевых сплавов регламентируется по ГОСТ2856-79. всего в нашей стране выплавляется 14 марок, маркируется МЛ-1, цифра показывает номер сплава, но не состав. Существуют следующие группы сплавов:

магний-алюминий-цинк, алюминия менее 10%, цинка менее 6,5%. Алюминий – уплотнитель, цинк - упрочнитель. В этих сплавах имеет место добавки бериллия менее 0,0025, он снижает окисляемость сплавов. Сплавы этой системы упрочняются термической обработкой, закалкой и последующим старением.

Магний-цинк-цирконий эти сплавы благодаря добавкам циркония более мелкозернистые. Добавки циркония менее0,55 уменьшают размер зерна в 100 раз. Некоторые сплавы дополнительно легированы кадмием. Сплав МЛ15 дополнительно легирован лантаном, следовательно сплав более жаропрочен, но в связи с этим сплавы более дорогие и отливки используют в умеренно-агрессивных средах.

Магний-цинк -редко-земельные металлы(РЗМ) эти сплавы имеют пониженные  свойства при комнатной температуре, но обладают хорошей герметичностью и применяются для нагруженных деталей. Если добавить неодим около 2%, заметно повышается прочность, плавка и разливка этих сплавов сопряжено с определенными трудностями, т.к при высоких температурах они интенсивно окисляются, а при 600оС самовозгораются. В связи с этим отливки получают либо в вакууме или предохраняют струю  от окисления или используют специальные флюсы, не позволяющие проникнуть кислороду. Струю припудривают бурой, используют литье под давление, в оболочные формы, реже в песчаные формы, когда отливка крупногабаритная.